	序号
	装备名称
	采购数量
	单位
	技术参数
	备注

	1
	消防员水域救援头盔
	20
	顶
	1.外壳应采用耐用型ABS塑料；内衬应采用高密度EVA泡沫。
2.头顶≥8个排水孔，护耳部位≥8个通风孔。
3.两侧应设有战术导轨座，前置应设有卡槽可用于安装防水头灯或防水摄像机或录像机等。
4.质量：≤550g。
5.漂浮性能：经≥24h 的漂浮性能试验，头盔能始终漂浮在水面上；
6.冲击吸收性能：≤3500N；
7.耐穿透性能：经高温(50℃士2℃)放置≥4h后的穿刺测试，钢锥不应与头模建立电接触；
8.头盔下颏带宽度≥15mm，插扣式固定。
9.救援头盔侧向刚性：帽壳的最大变形≤40mm,卸载后变形≤15mm，帽壳不应有碎片脱落。
10.提供第三方出具的带CMA、CNAS标志的产品检测报告。第4、5、6、7、9条参数在检测报告中体现。
	

	2
	湿式水域救援服
	20
	套
	1、产品采用分体设计，双层设计。采用高弹氯丁橡胶制成，材质厚度3.2mm，头套材质厚度2.1mm。
2、用暗针缝制，加固压胶处理，确保保暖和舒适感。袖肘、臀部、膝部、肩部增加加厚高强度材料耐磨层。
3、手部、腿部均有高亮反光带;确保在有雾条件和夜间有较高识别度。
4、湿式服的面料经 160N、持续15s的拉伸强度试验，试样的径向、纬向均未出现断裂现象。
5、湿式服的接缝经120N、持续15s的接缝强度试验，试样未出现断裂现象。
6、湿式服的面料经5000次循环摩擦后，试样未被磨穿。湿式服的补强材料经9000次循环摩擦后，试样未被穿。
7、湿式服的面料在静水压120kPa下10min后，试样未出现水滴渗漏。
8、提供第三方带CMA、CNAS标志的检验报告。
	

	3
	水域救援手套
	40
	双
	1、手套为五指分离式设计，掌心和手指部分有耐磨材料。产品符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》的相关要求。
2、具有良好保温性能。
3、耐磨性、耐撕破性、抗穿刺性能好。
4、手套在 9kPa 的压力下，经8000次循环摩擦后，未被磨穿。提供第三方带CMA标志的检验报告。
5、灵巧性能：徒手控制百分比≤103%、抓握性能≥100，穿戴时间≤10s。提供第三方带CMA标志的检验报告。
	

	4
	水域救援靴
	40
	双
	1、水域救援靴采用高鞋帮设计， 由靴头、靴外底、靴跟、靴帮、靴内底等组成。靴鼻处能限制杂物进入靴内，穿着舒适、长时间不磨脚。
2、鞋帮采用5mm和一体合成皮革组成双层结构的氯丁橡胶材质，提供优越的保暖性。
3、 内垫为7mm的氯丁橡胶，提供更好的减震性， 内有弹性潜水材料内胆，具有保温、耐穿刺、耐切割、防滑等保护性能。
4、鞋带采用系带式，顶部有魔术贴调节。
5、水域救援靴款式为防滑外底、中筒靴帮具有保温功能，靴子外底设有吸气底盘，靴内底厚度大于3cm，具有减震，防臭，抗菌，透气功能，主体颜色为黑色。
6、水域救援靴前帮和后帮加厚度≥3mm橡胶护片补强。
7、脚掌侧面具有排水功能；脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用。
8、鞋帮抗穿刺力≥140N，靴帮材料在经过反复弯折 20000次后，无裂纹、松面、掉浆等现象。
9、防滑性能始滑角≥25°。
10、参数第8、9条提供第三方带CMA标志的检测报告。
	

	5
	水域救援刀
	10
	个
	1、采用钝头设计,具备切、锯、勾、敲、夜晚发光等功能。
2、刀片材质：钛合金，硬度≥50 HRC。总长度：≤20cm，总质量：≤95g。
3、手柄末端的玻璃破碎点。
4、手柄上的方孔兼作氧气罐的阀门扳手。
5、手柄具备开瓶器孔。
	

	6
	机动橡皮艇
	1
	艘
	1、设置 2处稳定浮筒，充气后，救援艇底部呈现M型，V型一体式三气室拉丝底板;底部水刀两端为坡面设计，水刀之间前端间距多后端间距，采用涡旋式导流倾斜船艉。便携一体式充气拉筋底板,可拆卸、操舟者跪姿操舟不硌膝盖并且安装更快捷、操舟更舒适。具备电动充放气、防穿刺等功能,船体为单体船，可折叠。多气室，艇身内部的间隔膜不仅能保护各个气室安全完全的密封，并且也可以灵活的调节各个锥体部分的压力平衡。，提供第三方带有CMA、CAL、CNAS标志的检测报告。
2、船长≥4300mm，船宽≥1950mm，船高≥600mm，内长≥3100mm，内宽≥100mm，型深≥500mm，艉板高度≥400mm，干舷≥30cm，承载人数≥8人，气囊数≥8个，艇净重 (含装甲）≤95kg，承载重量≥950 kg。，提供第三方带有CMA、CAL、CNAS标志的检测报告。
3、抬船把手数量≥8个，内置前倾高扭矩把手数量≥4个，辅助 D型扣数量≥8个，船首拖拽装置数量≥1个，船尾侧牵引环≥2个。
4、工作压力≥0.2bar，采用额定压力 30MPa气瓶(6.8L)充气时间≤90s。向艇内灌满水，保持1小时无泄漏；满载状态时，船艇各气囊加压至1.15倍额定压力后静置 30min,无异样。
5、静态稳性≤11°，空载状态，排出500L水所用时间≤105S，空载状态时航速>40km/h，载重460kg时，配30马力船外机航速>30km/h；空载状态，航速>16km/h时，左右回转直径均≤6. 5m。，提供第三方带有CMA、CAL、CNAS标志的检测报告。
6、浮筒额定压力0.025MPa，空载状态静置60min后剩余压力0.025MPa，底板额定压力0.035MPa，空载状态静置60min后剩余压力0.035MPa。
7、船身抗穿刺性≥180N，船体面料撕裂强力≥500N，经向拉伸强度≥100kN/m，纬向拉伸强度≥100kN/m，经向梯形撕裂强度≥700N；粘着强度≥7kN/m；在12KPa压力下，面料经1000次循环摩擦后无变化。，提供第三方带有CMA、CAL、CNAS标志的检测报告。
8、艇身安装3M防水反光条≥8处，艇艏安装高密闭医疗包一个， 艇艉安装引擎工具包一个，艇艏安装挡水片，艉板安装单向快速双排水装置，艇身安装多功能双向不锈钢牵引环 ，艇身安装缆绳不锈钢固定环 ，艇身（船底板设有）安装油箱、油管固定装置 ，根据船体重量重心，分配≥8处顺向抬船把手。船舷水线以下和船底安装耐磨层护甲，护甲厚度≥2.3mm。
9、配件配置铝合金船桨2个，脚踏充气泵1个，维修工具包1个，便携式艇体储存包1个，座椅板2块，合格证一份，说明书一份。
10、 产品符合GJB6915-2009《舟槽式冲锋舟规范》、GJB2311A-2013《军用机动橡皮舟规范》、GB/T 20897.3-2017/ISO6185-3：2001《充气艇第3部分:发动机最大额定功率为15kW及以上的艇》、GB/T13412-1992《赛艇,皮艇,划艇及其附件技术条件》的相关要求，提供第三方带有CMA、CAL、CNAS标志的检测报告。
	

	7
	舟艇舷外机（30匹马力）
	1
	台
	1、提供船外机资质认证：合格证，CCS中国船级社检验证书复印件。
2、最大功率(千瓦)：≥22，转速(转/分)：4500-5500，机油供给：预混，随机油箱：≥24L。
3、排气量(立方厘米)：≥496，最大油耗：12l/h，缸径x 行程(毫米)：72x61。冲程：2，缸体：2。
4、螺旋桨：12”铝，操舵系统：后操，调整和倾斜方式：手动倾斜，档位：前进–空档–倒档。
5、净重：53-58kg。
	

	8
	激流救生衣
	20
	套
	1、产品符合GB/T4303-2023《船用救生衣》、GB/T 32227-2015《船用工作救生衣》标准的相关要求。
2、背部与救生衣集成设计1个储物包，胸前左右两侧与救生衣集成设计2个储物包，配备高音哨、频闪灯、可调节裆带。
3、激流救生衣颜色为红色，救生衣背面应设置松紧带式荧光棒插槽，领后应配有轻型可拖拽把手:救生衣胸前设计魔术贴;胸襟两侧及背后应有≥5条标准反光带。
4、浮力马甲胸襟使用双插扣及拉链加强，浮力马甲≥4点调节，浮力马甲前后≥10个救援战术拓展外挂点(≥6个D型挂点、≥4个织带挂点)，预留手台挂载配件。
5、自带逃离装置应包含:环绕胸部的快速释放救生带附带快挂、O型环，前端设置两个耐磨材料排水口袋。
6、救生衣配件:牛尾绳:缝合终端，静态长度≥70cm，伸展后≤100 cm。
7、浮力≥150N，重量≤3kg。
8、快脱带在系紧状态下能承受≤2500N的拉力而不发生误开启。
9、人员穿着救生衣以任意方式下水，救生衣能在5s内使人体处于直立姿态。
10、配件：笛哨1只， 示位灯1只，牛尾绳1条，割绳刀1把， 绳包1个。参数第1至9条在第三方带CNAS标志的检测报告中体现。
	

	9
	可漂浮救生担架
	2
	套
	1、担架型式采用船型结构，配有可拆卸漂浮装置，配备4根绑带固定被救人员。
2、担架设有≥12个提手孔，配置≥4条安全固定带和快速提升带。
3、承载≥450kg后置于常温水面上≥5min后，没有下沉。
4、承载≥350kg重物，悬吊≥10min后不破损。
5、展开尺寸≥220×63×18。自重（不含浮筒）≤14kg。
6、 安全固定带破断力≥9000 N； 提升吊带破断力≥34000 N。
7、以上参数提供第三方带CNAS标志的检测报告。
	

	10
	泡沫灭火药剂（水成膜）
	10
	吨
	1、产品符合GB15308的相关要求，提供消防产品认证证书。
2、凝固点：≤-10℃；抗冻结、融化性：无可见分层和非均相。
3、比流动性：泡沫液流量不小于标准参比液的流量。
4、表面张力(特征值16.8）（mN/m） 与特征值的偏差不大于10%。
5、界面张力（特征值2.5）（mN/m）：与特征值的偏差不大于10%。扩散系数：＞0。
6、腐蚀率：［mg/(d.dm2)］ Q235A钢片：≤15；03A21铝片：≤15。
7、发泡倍数≥8。
8、25%析液时间≥4 min。
9、灭火性能： IA级（强施放） 灭火时间：淡水海水均≤3min； 抗烧时间：淡水海水均为≥13min。
10、提供检测报告，以上各项参数数值要求须在检测报告中体现。
	

	11
	手抬式机动消防泵
	1
	台
	1、轻型铝合金单泵单程离心泵，具备一键启动、          自动充电装置、自动阻风门、灭焰式消音器、电控调速、轴向力平衡装置、机油冷却系统。
2、引水方式：碳纤维滤片真空泵。
3、吸水口：90mm，出水口：2*65mm（双出口可转动）；体积≤680×680×800mm。
4、3m工况：额定流量≥26L/s，额定压力≥0.65Mpa，吸程≥3m。
5、7m工况：流量≥15L/s，额定压力≥0.65Mpa。
6、扬程≥100m，最大流量≥130m³/h。功率≥26.5kw，转速≥3600r/min，汽油油箱容积≥1L。
7、最长引水时间≤21s，最大工作压力≥1.0MPa。
8、启动时间≤4s，引水装置产生的最大真空度≥88kpa。
9、净重≤100kg。
10、产品符合《消防泵》标准相关要求，提供第三方带CMA、CNAS标志的检验报告；参数第4、5、7、8、9条在检测报告内体现。
	

	12
	防水头灯
	40
	盏
	1、航空铝合金材质，防跌落高度≥1米，亮度≥1200流明，光线发射夹角≥100°，多档位，带记忆功能，灯身可旋转≥180°满足各种场景照明需求。可通过配件固定于头盔上。
2、防尘防水设计，防水等级≥IP68。提供第三方带CMA、CNAS标志的检测报告。
3、小巧轻便，重量≤55g （不含电池）/≤102g（含电池）。
4、尺寸≤85mm× 30mm×33mm（长×宽×高）。
5、锂电池容量≥2600mAh，恒流输出，无频闪，可快充≤3小时可充满。
	

	13
	救生衣灯
	100
	个
	1.重量≤55克(夹子+ LED灯+电池),材料为透明水晶胶与航空材料结合，耐冲击分子树脂材料化合物。
2.使用温度自-40℃到+50℃。
3.外形：半球形；两种发亮模式（爆闪和常亮）；LED爆闪灯 尺寸：高≤25mm、长≤150mm，宽≤25mm。
4.可见达≥5公里，爆闪续航≥200小时，LED灯寿命≥10万小时；更换电池:经过长时间使用,需更换两颗一般的电池)。
5.防水深度≥100m。
6.提供检测报告。
	

	14
	彩条布
	2000
	平方米
	1.规格：宽4米×长50米， 
2.聚乙烯或聚丙烯材质，两面覆膜处理。
3.色泽：红、蓝、白三色。单位克重≥85克/每平方。
4. 顶破强力≥1900N，抗渗水行≥25kPa。
5、拉伸断裂强力≥550N，撕裂强度≥90N。
6、第4、5条参数提供第三方带CMA、CNAS标志的检测报告。
	

	15
	消防雨衣（分体式）
	40
	件
	1、产品采用外层防水面料+全网眼透气内衬双层结构，穿着不闷湿；单套成品重量≤1200g。
2、外观要求火焰蓝制式配色，反光条宽度≥30mm，玻璃微珠高可视材质，逆反射系数≥550cd/(lx·㎡)。
3、反光布置：上衣前胸左右各1条、后背环绕一圈，实现360°可视。
4、可拆卸一体式风帽，配硬质加长透明定型帽檐，帽口设可调节下颌收紧绳。 加高防风立领，魔术贴闭合收紧，防止雨水灌入领口。 前门襟配置防水拉链+全覆盖防风挡布+防锈金属四合扣三重防水结构。 袖口双层调节，内层松紧束口+外侧加宽魔术贴。 下摆内置抽绳，可收紧防风防水。 左右两侧防水风琴口袋，袋底预留排水孔。 腋下开设透气散热区域，搭配网眼内衬导湿排汗。 全部拼接缝隙高温热封压胶密封。
5、高腰弹力腰头，两侧加宽魔术贴可调腰围。 裤裆加宽双层补强，全缝压胶，大幅度活动无渗漏。. 膝盖位置双层耐磨面料加固，延长使用寿命。 裤脚双层收口，内置松紧带+外侧魔术贴束脚。 全部裤缝热压密封防水处理。
6、码数为均码。
7、以上参数提供技术规格书。
	

	16
	消防专用救生衣
	10
	件
	1、救生衣的颜色为橘红色。
2、救生衣的系固采用扣件及拉链形式。
3、救生衣的属具及配件无尖角、毛刺等导致穿着者和被救者受伤的缺陷。
4、救生衣上逆向反光带的总面积不小于400c㎡,且穿着人员在水中时，水面以上的救生衣外表面所贴逆向反光带的总面积不小于200c㎡.
5、救生衣体上配置便携气胀式救生圈，且使用时能与救生衣分离。
6、救生衣装有能防止穿着人员入水后救生衣上浮窜动的裆带。
7、救生衣固有浮力材料提供的浮力≥50N，安全气囊提供的浮力≥100N. 救生衣上所配置的气胀式救生圈提供的浮力≥150N。
8、充气时间为（双气囊同时打开）≤5S。
9、重量≤1.8kg
10、每件救生衣配有细索系牢的哨笛1只。
	

	17
	救生圈
	5
	个
	1、材质:外壳采用高密度聚乙烯塑料，高密度聚氨酯闭孔泡沫塑料。
2、救生圈外国系有四根绳径不小于1cm的多股尼龙把手索，用穿插系法分别牢因的系在圈的四个等距点上，具有强度大，安全性高，耐腐蚀，寿命大等特点。
3、救生圈反光片采用晶格高反光片，反光效果极其强悍，夜晚反光非常醒目，均匀分布在圈的四个等距点上。
5、外径≥720mm，内径≥440mm。
6、救生圈挂着≥14.5kg的铁块，浮于水中，应能保持浮起24h。再用1根同样的带子将强度90kg质量的物体悬挂在其下边;30min后圈无破碎、裂缝或变形，将救生圈放在常温下水平地浸于100mm的柴油中历时24h后圈无损坏。
6、提供技术规格书验证。
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	1、用于检测各类事故造成的漏电，无需接触电源即可探测安全距离范围内泄漏电源的具体位置。
2、具有3档灵敏度探测方式。在最高灵敏度探测方式下，探测46KV的测量距离≥150m，探测120/240V交流电的测量距离≥5m。
3、探测棒采用PVC绝缘材质，长度≤550mm，直径≤50mm。具备声光报警功能，警报声和频率会随着探测到的信号强弱而自动变化。
4、操作温度范围不低于：-20～50℃。
5、重量≤500克。
6、报警声强dB (A) ≥100.9(2cm)。
[bookmark: _GoBack]7、第2条至第6条参数提供第三方带CMACNAS标志的检测报告。
	



